	
	
	5

 NUMPAGES  \* MERGEFORMAT 2


	
	
	Provisional t.i.s. 9.1.39
15.04.1997

Page 5 of 2

	

	

	



[image: image8.wmf][image: image9.wmf]

	Dynacoat Polyester Putty Multifill – D3.02.09


	[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



[image: image3.png]>\




[image: image4.png]



[image: image5.png]



[image: image6.jpg]



[image: image7.bmp]
	P80-P180 

ou
P120-P220

100 : 2-3

5-6 min.

18-20 min. a 20ºC 

P180-P280

ou
P220-P320

Dynacoat Fillers

	Nome do produto:
	
	Dynacoat Polyester Putty Multifill NEW

	
	
	Descripção:
	
	Betume de polyester de dois componentes para nivelar irregularidades na superfície.
Óptima aderência sobre aço, aço zincado e alumínio.

	
	
	Produto e aditivos:
	
	Dynacoat Polyester Putty Multifill
Hardener 

	
	
	Materiais básicos:
	
	Putty Multifill: 

Resinas de poliéster.

Hardener: 

Peróxido

	
	
	Substratos compatíveis:
	
	Aço
Aço zincado
Alumínio
2K Epoxy Primer

Laminados de poliéster
Acabamentos existentes

Dynacoat Polyester Spray Filler
Nota: Não aplicar sobre acabamentos termoplásticos acrílicos nem primários ácidos.

	
	
	Preparação da superfície:
	
	Aço: Desengordurar e lixar a P80

Aço zincado: Desengordurar e lixar a P180
Alumínio: Desengordurar e lixar a P80
Laminados de poliéster: Limpar com água quente, desengordurar e lixar a P180-P280

	
	
	Rácio de mistura:

	
	100  partes em peso de Putty Multifill

    2-3  partes em peso de Hardener

Nota: Acrescentar a quantidade exacta de hardener especificada.
          Misturar o betume até ter uma cor uniforme.

	
	
	Vida da mistura:
	
	5-6 minutos a 20ºC

	
	
	Processo:
	
	Aplicar a espátula sobre superficies totalmente limpas e lixadas.

	
	
	Limpeza:
	
	Usar Guncleaner ou dissolvente nitro

	
	
	Secagem:
	
	Seco para lijar em: 18-20 min. a 20°C

-Na secagem com calor, não exceder os 70º C para evitar a degradação do produto.

	
	
	Lixagem:

(Preparação)
	
	P80-P180  (P120-P220) em seco

	
	
	
	
	

	
	
	Lixagem:

(Para aplicar aparelho)
	
	P280 – P360 (P220-P320) em seco

	
	
	
	
	

	
	
	Repintável com:
	
	Dynacoat 2K Epoxy Primer

Dynacoat Acrylic Filler 4100
Dynacoat Filler 5+1
Dynacoat Polyester Spray Filler



	
	
	Vida útil:
	
	18 meses a temperatura entre 5°C e 40°C

	
	
	VOC
	
	2004/42/IIB(b)(250)105

O valor límite na UE para este produto (categoria: IIB.b) na forma pronta a usar é de máx. 250 g/litro em VOC.

O conteúdo em VOC deste produto é na forma pronta a usar de máx. 105 g/litro



	
	
	
	
	


	Akzo Nobel Tintas para Automóveis, Lda

	Morada: Carregado Park, Núcleo Empresarial, Fracção Q, Quinta do Peixoto, Lugar da Torre. 2580-512 Carregado 

	Akzo Nobel Tintas para Automóveis, Lda

	

	APENAS PARA UTILIZAÇÂO PROFISSIONAL
NOTA IMPORTANTE: A informação apresentada nesta Ficha Técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no estado actual do conhecimento do fabricante e na legislação vigente aplicável. Qualquer pessoa que faça uso deste produto para outra finalidade que não seja a especificamente recomendada nesta Ficha Técnica, sem ter obtido primeiramente a confirmação por escrito do fabricante relativa à idoneidade do produto para tal finalidade, estará a actuar por sua conta e risco. É sempre da responsabilidade do utente dar os passos necessários com o fim de dar cumprimento aos requisitos que sejam exigidos pela legislação vigente aplicável. É imprescindível realizar uma atenta leitura da Ficha de Dados de Segurança e a Ficha Técnica deste produto, sempre e quando as mesmas estejam disponíveis. Qualquer conselho ou declaração feita pelo fabricante sobre este produto, quer seja apresentada nesta Ficha Técnica, quer seja em outros veículos, considera-se correcta pelo facto de expressar o melhor conhecimento actual do fabricante sobre a matéria. No entanto, o fabricante não tem pode ter controlo sobre a qualidade ou o estado do substrato nem dos diversos factores que possam incidir sobre o uso e a aplicação do produto. Por conseguinte, o fabricante não pode assumir nenhuma responsabilidade por tudo o que esteja relacionado com as qualidades técnicas deste produto ou por qualquer perda ou dano que possa vir a produzir-se em decorrência do uso mesmo, excepto quando o fabricante acorde por escrito outra forma de proceder. Todos os produtos fornecidos e as suas respectivas recomendações técnicas estão sujeitos aos prazos normais e as condições de venda estabelecidas pelo fabricante. Recomenda-se fazer uma cópia deste documento e estudá-lo atenta e pormenorizadamente. A informação contida nesta Ficha Técnica está sujeita a alterações e revisões periódicas devidas à política de desenvolvimento contínuo e a experiência do fabricante. É da responsabilidade do utente verificar que esta ficha técnica está actualizada antes de utilizar o produto.

As marcas de fábrica citadas nesta Ficha Técnica são marcas registadas ou licenciadas da  Akzo Nobel.
EScritório Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands www.dynacoatcr.com


	

	

	



	24-03-2011

	1/2



